AGP2000

BG-1K Краска металлик

| Наименование | ВG-1K Металлик |
| --- | --- |
| Характеристики | Высококачественная базовая краска. Имеет высокую плотность, быстро сохнет. Легка в нанесении. |
| Пропорции смешивания |  | На 1000 грамм BG-1K добавить 1000+(-)200 грамм растворителя AG601 |  |
| Вязкость | 17-19 Секунд DIN.4 cup при температуре 20°C |
| Жизнеспособность смеси | 24 часа при температуре 20°C |
| Вид краскопульта и давление | Краскопульт с верхним бачком размер сопла 1.2 -1.5мм Краскопульт с нижним бачком размер сопла 1.5 -1.7мм | Давление 3-5 Bar Давление 3-5 Bar |
| Нанесение: | Под давление 3-4 Bar наносим 2-3 слоя с небольшим интервалом Уменьшаем давление до 2-2,5 Bar для нанесения последнего слоя. Не позднее чем через 10 часов наносим слой прозрачного лака. |
| Срок годности | В закрытой банке может храниться 2 года при температуре 20°C |
| Упаковка | 1L 12 банок/коробке 4L 4 банки/коробке |