AG 208 2K Грунт

| Наименование | AG 208 2K Грунт |
| --- | --- |
| Характеристики | Двухкомпонентный акриловый грунт серого цвета. Подходит для дальнейшего нанесения одно и двухкомпонентных покрытий. Может наноситься на предварительно шлифованные ранее окрашенные поверхности. Идеально наноситься на шпатлевки. |
| Пропорции смешивания |  | 4:1:1 На 4000 грамм грунта AG 208 добавить 1000 грамм отвердителя AG 208 и 1000-2000 грамм растворителя AC601 |  |
| Вязкость | 20-25 Секунд DIN.4 cup при температуре 20°C |
| Жизнеспособность смеси | 4 часа при температуре 20°C |
| Вид краскопульта и давление | Краскопульт с верхним бачком размер сопла 1.4 -1.7мм Краскопульт с нижним бачком размер сопла 1.7 -1.9мм | Давление 3-5 Bar Давление 3-5 Bar |
|  |  | От пыли | На отлип |  |
| Время высыхания | Сушка при 20°C | 45 минут | 3 часа |  |
|  | 60С Сушка | 5 - минут | 20 минут |  |
| Нанесение: | Под давление 3-4 Bar наносим 2-3 слоя с интервалом в 10-15 минут. |
| Срок годности | В закрытой банке может храниться 2 года при температуре 20°C |
| Упаковка | 1L 12 банок/коробке 4L 4 банки/коробке |