AG 808 НS

Акриловый лак повышенной твердости

| Наименование | AG 808 НS Акриловый лак |
| --- | --- |
| Характеристики | Двух компонентный акриловый лак имеющий превосходные показатели показатели твердости. Разработан по новой рецептуре с добавлением компонентов повышающих его стойкость и твердость. Лак идеально растекается, имеет высокую эластичность без растрескивания. Не желтеет со временем. Имеет высокие показатели защиты поверхности от механического и химического воздействия. |
| Пропорции смешивания | 5°C до 15°C | AG 808 НS Акриловый лак 1000 грамм AG 810 Быстрый отвердитель 500 грамм AG601 Быстрый растворитель 100-250 грамм |  |
|  | 15 C до 25 С | AG 808 НS Акриловый лак 1000 грамм AG 810 Нормальный отвердитель 500 грамм AG601 Нормальный растворитель 100-250 грамм |  |
|  | 25 C до 35 С | AG 808 НS Акриловый лак 1000 грамм AG 810 Медленный отвердитель 500 грамм AG601 Медленный растворитель 100-250 грамм |  |
|  | 35°C до 40 C | AG 808 НS Акриловый лак 1000 грамм AG 810 Медленный отвердитель 500 грамм AG601 Медленный растворитель 100-250 грамм |  |
| Вязкость | 17-22 Секунд DIN.4 cup при температуре 20°C |
| Жизнеспособность смеси | 3 часа при температуре 20°C |
| Вид краскопульта и давление | Краскопульт с верхним бачком размер сопла 1.2 -1.5мм Краскопульт с нижним бачком размер сопла 1.5 -1.7мм | Давление 3-5 Bar Давление 3-5 Bar |
|  |  | От пыли | На отлип | Полное высыхание |
| Время высыхания | Сушка при 20°C | 45 минут | 2 - 3 часа | 7 дней |
|  | 60С Сушка | 5 - минут | 15 минут | 120 минут |
| Нанесение: | Наносим 2-3 слоя, мокрый по мокрому, между слоями выдерживаем 5-10 минут. |
| Срок годности | В закрытой банке может храниться 2 года при температуре 20°C |
| Упаковка | 1L 12 банок/коробке 5L 4 банки/коробке |